Ausschreibungstext

Artline Mineral

elastischer Bodenbelag aus Vinyl nach EN 649 heterogen, mit dessinierter Zwischenschicht und transparenter, ungefüllter Nutzschicht, antistatisch.

Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem "AgBB-Schema"), CE Kennzeichnung und  Ü-Zeichen vorhanden,

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen.

Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von < 100µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6.

Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W.

In strukturierter Steinoptik. Alle Fliesen haben feine, rundum laufende, angeschrägte Kanten für eine besonders realistische Optik.

Mit werkseitiger PUR+ -Oberflächenvergütung zur einfachen Reinigung und Pflege.                                                                                                                                                                                                      Auswahl aus einer Palette von 19 Dessins/Farben.

Dessin/Farbe nach Wahl des AG.

Liefern und fachgerecht verlegen auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund. Gemäß den Empfehlungen des Bodenbelagsherstellers sowie des Klebstoffherstellers.

Beanspruchungsklasse	EN 685	Klassen 23, 31

Einsatzbereich

Gesamtdicke	EN 428	2,0 mm

Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,3 mm

Flächengewicht	EN 430	3.460 g/m²

Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe T

Resteindruck	EN 433	≤ 0,10 mm

Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	0,25 W/(mK)

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1

Begehaufladung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)

Rutschsicherheit	DIN 51130 / BGR 181	R9

Trittschallverbesserung	EN ISO 140-8	ca. + 4dB

Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 B02	Stufe 6

Chemikalieneinwirkung	EN 423	gute Beständigkeit*

Abmessungen Fliesen	EN 427	30,5 x 30,5 cm; 45,7 x 45,7 cm; 30,5 x 61,0 cm

Klebstoff: Fabrikat/Qualität

m² Fliesen

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf

SAT Service und Anwendungstechnik - Tel.: 0 22 41-25 30-555

Fax: 0 22 41-25 30-550 - e-mail: technik@gerflor.com

September 2014, diese Version ersetzt alle vorherigen

gerflor.de