Ausschreibungstext

Artline Wood

elastischer Bodenbelag aus Vinyl nach EN 649 heterogen, mit dessinierter Zwischenschicht und transparenter, ungefüllter Nutzschicht, antistatisch.

Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem "AgBB-Schema"), CE Kennzeichnung und  Ü-Zeichen vorhanden,

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen.

Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von < 100µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6.
Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W.
In strukturierter Holzoptik.

Alle Planken haben feine, rundum laufende, angeschrägte Kanten für eine besonders realistische Optik.
Mit werkseitiger PUR+ -Oberflächenvergütung zur einfachen Reinigung und Pflege.                                                                                                                                                                                                      Auswahl aus einer Palette von 30 Dessins/Farben.
Dessin/Farbe nach Wahl des AG.
                                                                                    .                                                                                                                                                 Liefern und fachgerecht verlegen auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund.

Gemäß den Empfehlungen des Bodenbelagsherstellers sowie des Klebstoffherstellers.

.

Beanspruchungsklasse	EN 685	Klassen 23 - 31

Einsatzbereich

Gesamtdicke	EN 428	2,0 mm

Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,3 mm

Flächengewicht	EN 430	3.460 g/m²

Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe T

Resteindruck	EN 433	≤ 0,10 mm

Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	0,25 W/(mK)

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1

Begehaufladung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)

Rutschsicherheit	DIN 51130 / BGR 181	R9

Trittschallverbesserung	EN ISO 140-8	ca. + 4dB

Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	Stufe 6

Chemikalieneinwirkung	EN 423	gute Beständigkeit*

Abmessungen
Planken		EN 427	10,1 x 91,4 cm; 15,2 x 91,4 cm; 18,4 x 121,9 cm

Klebstoff: Fabrikat/Qualität

m² Planken

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf

SAT Service und Anwendungstechnik - Tel.: 0 22 41-25 30-555

Fax: 0 22 41-25 30-550 - e-mail: technik@gerflor.com

September 2014, diese Version ersetzt alle vorherigen

gerflor.de